Látex Premium

Pintura ECOSATINADO

A base de resina ecológica acrílica estirenada

Descripción y Ventajas

- Formulada con resina ecológica acrílica estirenada.

- Súper lavable, fácil de limpiar.

- Ecoamigable, libre de sílice cristalina, no contiene plomo ni metales pesados.

- Por el Bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) no se emanan olores tóxicos, mejorando la calidad del aire en interiores, puede ocuparse el ambiente el mismo día en el que ha sido pintado.

- Excelente cubrimiento y adherencia.

- Acabado Satinado, de lujosa apariencia y fina textura.

- Bajo Salpique y excelente nivelación.

- Contiene Biocidas ecológicos que evitan crecimiento bacteriano de hongos, algas y mohos.

Usos

- Reviste, protege y embellece superficies exteriores e interiores.

- Se puede aplicar sobre concreto, ladrillo, materiales compuestos, placa de yeso, madera (con base o imprimante).

Características Técnicas

Categoría: Pintura Arquitectónica Tipo: Látex Tipo I Acabado: Satinado Uso: Interior y Exterior Color*: Pantone 000C (Blanco) Presentación: 1 galón Rendimiento*: 61-65 m2 (por mano) Lavabilidad: Alta Unidad de despacho: Unidad Garantía de Fábrica: 12 meses Marca: ECOCOLOR Código de Identificación único: 4147-000C

VOC: 			     menor a 1 g /Lt.

Secado al Tacto: 	     1 hora a 25°C

Secado para repintado: 4 Horas a 25°C

Diluyente: 		      Agua

Sólidos por Volumen:   38% +/- 2% s/color

Temperatura de aplicación:  10°C a 50°C.

Humedad Relativa:                  50% a 85%.

(de aplicación)

* Color Pantone referencial, El color es una percepción que se ve afectada por la superficie, la luz, el ojo humano y el dispositivo del cual se observe. Recomendamos solicitar una muestra física del color previamente.

* El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, esperar 28 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar y aplicar dos capas de Pintura ECOSATINADO.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos capas de pintura ECOSATINADO.

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar ECOSELLADOR, dejar secar 4 horas y aplicar 2 capas de pintura ECOSATINADO.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 24 horas y aplicar dos capas de pintura ECOSATINADO.

Recomendaciones para la aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.

- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.

- Destape el envase y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.

- De ser necesario se puede diluir con ¼ litro de agua por 1 galón de pintura.

- Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar el producto.

- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la segunda mano diluyendo ½ litro por 1 galón de producto (de ser necesario).

- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

Almacenamiento

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.

- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación.

- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.

- No inflamable.

- Peso por galón: 4.70 a 5.40 Kg., según color.

La Pintura ECOSATINADO cumple con la Norma Técnica Peruana.

Rev.08.22